（中华人民共和国档案行业标准）DA/T25-2000

specifications on mounting repairing of archives

1 范围 
本标准规定了纸质（缣帛）档案手工修裱的要求和技术方法。本标准适用于各级各类档案馆、档案室，其他文献保管机构可参照使用。 
2 总则 
2.1 目的 
档案修裱是选择适宜的纸张、纺织品和粘结剂对破损的纸质（缣帛）档案载体进行修补、托裱，以恢复或增强其强度和耐久性的一种修复技术。其目的是延长档案寿命，便于档案长期保存和利用。 
2.2 修裱原则 
2.2.1 适宜性原则 
修裱所有材料应具有最适宜延长档案寿命的强度和特性，修裱材料和技术方法不得对档案制成材料产生副作用或损害。 
2.2.2 相似性原则 
修裱所用材料应与被修裱档案载体具有相类似的厚度、颜色和结构。 
2.2.3 可逆性原则 
修裱所用材料和技术方法应具有可逆性。修裱处理后的档案，在必要时应能通过再处理使档案载体与其修裱材料相分离。 
3 设备和工具 
3.1 修裱设备和工具 
3.1.1 裱台，又称案子、裱案，裱台主要有木质裱台、玻璃灯箱式裱台，用于修补托裱档案。要求： 
a)台面平整、光滑、无缝，不损坏原件，操作方便； 
b)台面颜色易于衬托出裱件的字迹和破碎的地方； 
c)台面不破裂、不变形，耐水浸，耐酸、碱的腐蚀。 
3.1.1.1 木质裱台 
应选用结实、无节疤、经干燥处理不易变形的木材制作。外形规格：一般为长260cm-400cm，宽100cm-200cm，厚度8cm-13cm，台面支架高度70cm-80cm。 
3.1.1.2 玻璃灯箱式裱台 
用于修裱严重破损档案。台面应选用白色有机玻璃板，下面安装灯具。其外形规格应根据裱件幅面而定。 
3.1.2 干燥设备 
主要有纸墙、纸绷、板墙、贴板，用于晾干裱件。 
3.1.2.1 纸墙、纸绷 
用木格和纸纸贴层制成的干燥设备，它利用多层纸吸水方法使裱件干燥。要求吸水性好，表面光、平。适用于干燥地区。纸墙规格应根据修裱室墙壁高度和宽度而定。纸绷规格应根据裱件幅面而定，一般长200cm，宽100cm，厚4cm,组合式纸绷的间距应为8cm-12cm。 
3.1.2.2 板墙、贴板 
用木质材料（杉木最佳）制成的干燥设备。要求平服、严实、吸水性好。板墙、贴板的贴层一般粘贴3-4层红辛纸，以增强其吸水功能。板墙规范应根据修裱室墙壁高度和宽度而定。贴板规范应根据裱件幅面而定。 
3.1.2.3 密闭式干燥房 
在一密闭房间内摆设干燥架若干组，每组干燥架中放置多层搁板，搁板上糊3-4层红辛纸吸水。工作人员将裱件排实在搁板上，放置晾干。房间内应设置去湿机、冷暖双制式空调等设备调节温湿度。室内温湿度一般应控制在温度14